**3. Grundierungen**

Pos. ...... m²

Grundierung mit Universalgrundierung UG

Als Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens von mineralischen Untergründen u.a. für mineralische Putze der Putzgruppe CS II, CS III und CS IV, Gipsputze, Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestriche, Beton, Porenbeton, Ziegel, Holz, innen und außen, Wand und Boden, Kontrollfarbe: gelb, Konzentrat.

Verdünnungsgrad bis 1:5:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Untergrund** | **Verdünnungsgrad**  **mit Wasser** | **Verbrauch**  **(ml/m²)** |
| Holz | 2 x unverdünnt | ca. 400 |
| Terrazzo, neuer Gussaspahlt | unverdünnt | ca. 200 |
| Glatte dichte zementgebundene Oberflächen,  Calciumsulfatestriche | 1:1 | ca. 100 |
| Rohbeton- und sohlen, Gipskartonplatten, Gipsputze | 1:2 | ca.65 |
| Stark saugende, poröse Zementestriche und zwischen Spachtel- und Ausgleichsmassen | 1:3 | ca. 50 |
| Sehr stark saugende mineralische Untergründe | bis 1:5 | ca. 30 |

SAKRET Universalgrundierung UG

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Grundierung mit Schnellhaftgrund SHG

Als haftvermittelnde Schicht auf nicht saugenden Untergründen und Fliese auf Fliese im Innenbereich.

Für saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich wird 1:1 mit Wasser verdünnt,

Kontrollfarbe blau-violett.

SAKRET Schnellhaftgrund SHG

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Grundierung mit Spezialgrundierung SG

Als Grundierung für nachfolgende SAKRET Abdichtung säurefest AS.

Auf kritischen Untergründen wie Holz, Holzspanplatten, Metall, Gussasphaltestrichen und als absperrende Grundierung auf Calciumsulfatestrichen;

Verbrauch als Grundierung: ca. 150-200 g/ m² pro Auftrag je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Frisch in frisch abgestreut mit SAKRET Quarzsand QS 0,2 – 0,7 mm, Verbrauch:1,5 - 2 kg/m²

SAKRET Spezialgrundierung SG

SAKRET Quarzsand QS 0,2 – 0,7 mm

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt

Pos. ...... m²

Grundierung mit Grundier- und Mörtelharz EPG

auf kritischen Untergründen wie Holz, Holzspanplatten, Metall, Gussasphaltestrichen und als absperrende Grundierung auf Calciumsulfatestrichen;

Verbrauch als Grundierung: ca. 150-200 g/ m² pro Auftrag je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Frisch in frisch abgestreut mit SAKRET Quarzsand QS 0,2 – 0,7 mm, Verbrauch:1,5 - 2 kg/m²

SAKRET Grundier- und Mörtelharz EPG

SAKRET Quarzsand QS 0,2 – 0,7 mm

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt