**Schnell nutzbarer Epoxidharzestrich**

Herstellen eines kunstharzgebundenen, wasserdurchlässigen, schnell erhärtenden Epoxidharz-Drainagemörtel im Verband, schwimmend oder auf Trennlage, im Innen- und Außenbereich. Beständig gegen Wasser, Seewasser, zahlreiche Laugen, verdünnte Säuren sowie Mineralöle, Schmier- und Treibstoffe.

SR-C20-F6-B1,5 gemäß DIN EN 13813

Begehbar nach 3 Std.

Belegbar mit keramischen Belägen nach ca. 4 Std

Schichtdicke im Verbund: ≥ 15 mm

Schichtdicke schwimmend ≥ 25 mm

SAKRET EP Drainagemörtel EPD

Verbrauch: ca. 16 kg/m²/cm

Schichtdicke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm

…… m² \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/ Einheit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ Gesamt